硫化机专用隔热板YC180参数

一、隔热板成分及加工工艺：	二、YC180隔热板的优势:

a. 材质：	1.所有产品100％不含对人体有害的

1.耐高温树脂                                石棉成分

2.增强玻璃纤维                          2.优秀的耐高温和耐化学性能

3.高性能的抗压和抗折强度

4.低导热性能

b. 加工工艺：                                5.使用寿命长

采用常温高压成型工艺                 6.节能环保、绝缘

三、品质特性：

| YC180主要技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 特性properties |  | 单位Unit | 测定值（平均） |
| 密度Density |  | g/cm3 | 1.8 |
| 抗折强度Flexural Strength at 23oC |  | N/mm2 | 390 |
| 抗压强度 Compressive Strength | At23 oC | N/mm2 | 390 |
|  | At200 oC |  | 152 |
| 热胀系数 Coeff.of Thermal Expansion |  | 10-6K-1 | 13 |
| 热传导率Thermal Conductivity |  | W/mk | 0.242 |
| 连续使用温度 Continuous Use Temperature |  | oC | 200 |
| 最大使用温度 Maximum Use Temperature |  | oC | 260 |
| 吸水率 Water Absorption(after 24h at 23 oC) |  | % | 0.25* 耐油耐水 |