模具专用隔热板YC500参数

一、隔热板成分及加工工艺：	二、YC500隔热板的优势:

a. 材质：	1.所有产品100％不含对人体有害的

1.耐高温树脂                                石棉成分

2耐高温隔热板粉

3云母纸

4高温高压成型，不开裂

2.优秀的耐高温和耐化学性能

3.高性能的抗压和抗折强度

4.低导热性能

b. 加工工艺：                                5.使用寿命长

采用常温高压成型工艺                 6.节能环保、绝缘

三、品质特性：

| YC500主要技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 特性properties |  | 单位Unit | 测定值（平均） |
| 密度Density |  | g/cm3 | 2.4 |
| 抗折强度Flexural Strength at 23oC |  | N/mm2 | 180 |
| 抗压强度 Compressive Strength | At23 oC | N/mm2 | 150 |
|  | At200 oC |  | 80 |
| 热胀系数 Coeff.of Thermal Expansion |  | 10-6K-1 | 13 |
| 热传导率Thermal Conductivity |  | W/mk | 0.26 |
| 连续使用温度 Continuous Use Temperature |  | oC | 500 |
| 最大使用温度 Maximum Use Temperature |  | oC | 700 |
| 平行度 |  | ± | 0.05 |

常州市永诚新材料科技有限公司